Кольца резиновые ГОСТ 9833-73.

	№
	Обозначение  типоразмера кольца
	Номинальный диаметр сечения кольца.

мм.
	Внутренний диаметр кольца

мм.
	Марка

используемой резины

	1.
	008-010-14-2-2
	Ø1,4
	Ø7,7
	ИРП 1265

	2.
	005-008-19-2-2
	Ø1,9
	Ø4,7
	

	3.
	006-009-19-2-2
	Ø1,9
	Ø5,7
	ИРП 2043

	4.
	008-011-19-2-2
	Ø1,9
	Ø7,7
	

	5.
	009-012-19-2-2
	Ø1,9
	Ø8,7
	

	6.
	012-015-19-2-2
	Ø1,9
	Ø11,6
	

	7.
	013-016-19-2-2
	Ø1,9
	Ø12,6
	

	8.
	018-021-19-2-2
	Ø1,9
	Ø17,5
	

	9.
	020-023-19-2-7
	Ø1,9
	Ø19,5
	

	10.
	023-026-19-2-2
	Ø1,9
	Ø22,5
	

	11.
	024-027-19-2-7
	Ø1,9
	Ø23,5
	

	12.
	047-050-19-2-7
	Ø1,9
	Ø46,0
	

	13.
	-
	Ø2,0
	Ø6,0
	ИРП 2052

	  14.
	-
	Ø2,0
	Ø7,0
	ИРП 2052

	15.
	-
	Ø2,0
	Ø10,6
	ИРП 2052

ИРП 2043

	16.
	-
	Ø2,0
	Ø11,0
	

	17.
	-
	Ø2,0
	Ø11,5
	

	18.
	-
	Ø2,0
	Ø126
	ИРП 2052

	19.
	006-010-25-2-2
	Ø2,5
	Ø5,7
	

	20.
	008-012-25-2-2
	Ø2,5
	Ø7,7
	

	21.
	010-014-25-2-2
	Ø2,5
	Ø9,7
	

	22.
	011-015-25-2-2
	Ø2,5
	Ø10,6
	

	23.
	012-016-25-2-2
	Ø2,5
	Ø11,6
	

	24.
	013-017-25-2-2
	Ø2,5
	Ø12,6
	

	25.
	014-018-25-2-2
	Ø2,5
	Ø13,6
	

	26.
	015-019-25-2-2
	Ø2,5
	Ø14,6
	

	27.
	016-020-25-2-2
	Ø2,5
	Ø15,6
	

	28.
	018-022-25-2-2
	Ø2,5
	Ø17,5
	

	29.
	019-023-25-2-2
	Ø2,5
	Ø18,5
	

	30.
	-
	Ø2,5
	Ø18,6
	

	31.
	020-024-25-2-2
	Ø2,5
	Ø19,5
	В-14

	32.
	021-025-25-2-2
	Ø2,5
	Ø20,5
	

	33.
	024-028-25-2-2
	Ø2,5
	Ø23,4
	

	34.
	026-030-25-2-2
	Ø2,5
	Ø25,5
	

	35.
	027-031-25-2-2
	Ø2,5
	Ø26,5
	

	36.
	028-032-25-2-2
	Ø2,5
	Ø27,5
	

	37.
	030-034-25-2-2
	Ø2,5
	Ø29,5
	

	38.
	032-036-25-2-2
	Ø2,5
	Ø31,0
	2052

	39.
	-
	Ø2,5
	Ø32
	

	40.
	034-038-25-2-2
	Ø2,5
	Ø33,0
	

	41.
	036-040-25-2-2
	Ø2,5
	Ø35,0
	

	42.
	038-042-25-2-2
	Ø2,5
	Ø37,0
	

	43.
	041-045-25-2-7
	Ø2,5
	Ø40,0
	

	44.
	044-048-25-2-2
	Ø2,5
	Ø43,0
	

	45.
	-
	Ø2,5
	Ø46
	

	46.
	048-052-25-2-2
	Ø2,5
	Ø47,0
	

	47.
	-
	Ø2,5
	Ø51,6
	

	48.
	052-056-25-2-7
	Ø2,5
	Ø51,0
	

	49.
	054-058-25-2-7
	Ø2,5
	Ø53,0
	

	50.
	058-062-25-2-2
	Ø2,5
	Ø57,0
	

	51.
	062-066-25-2-2
	Ø2,5
	Ø61,0
	

	52.
	080-085-25-2-7
	Ø2,5
	Ø78,5
	

	53.
	085-090-25-2-2
	Ø2,5
	Ø83,5
	

	54.
	090-095-25-2-2
	Ø2,5
	Ø88,5
	

	55.
	012-017-30-2-2
	Ø3,0
	Ø11,6
	

	56.
	013-018-30-2-2
	Ø3,0
	Ø12,7
	

	57.
	015-020-30-2-2
	Ø3,0
	Ø14,6
	

	58.
	016-021-30-2-2
	Ø3,0
	Ø15,6
	

	59.
	020-025-30-2-2
	Ø3,0
	Ø19,5
	

	60.
	022-027-30-2-2
	Ø3,0
	Ø21,5
	

	61.
	025-030-30-2-2
	Ø3,0
	Ø24,5
	

	62.
	-
	Ø3,0
	Ø25
	

	63.
	027-032-30-2-2
	Ø3,0
	Ø26,5
	

	64.
	028-033-30-2-7
	Ø3,0
	Ø27,5
	

	65.
	030-035-30-2-2
	Ø3,0
	Ø29,5
	

	66.
	032-037-30-2-2
	Ø3,0
	Ø31,0
	

	67.
	035-040-30-2-2
	Ø3,0
	Ø34,0
	

	68.
	036-041-30-2-2
	Ø3,0
	Ø35,0
	

	69.
	-
	Ø3,0
	Ø37
	

	70.
	038-042-30-2-2
	Ø3,0
	Ø36,0
	

	71.
	040-045-30-2-2
	Ø3,0
	Ø39,0
	

	72.
	042-048-30-2-2
	Ø3,0
	Ø41,0
	

	73.
	045-050-30-2-2
	Ø3,0
	Ø44,0
	

	74.
	050-055-30-2-2
	Ø3,0
	Ø49,0
	

	75.
	055-060-30-2-2
	Ø3,0
	Ø54,0
	

	76.
	065-070-30-2-2
	Ø3,0
	Ø63,5
	

	77.
	070-075-30-2-2
	Ø3,0
	Ø68,5
	

	78.
	075-080-30-2-2
	Ø3,0
	Ø73,5
	

	79.
	080-085-30-2-2
	Ø3,0
	Ø78,5
	

	80.
	085-090-30-2-2
	Ø3,0
	Ø83,5
	

	81.
	090-095-30-2-2
	Ø3,0
	Ø88,5
	

	82.
	095-100-30-2-2
	Ø3,0
	Ø93,0
	

	83.
	100-105-30-2-2
	Ø3,0
	Ø98,0
	

	84.
	105-110-30-2-2
	Ø3,0
	Ø103,0
	

	85.
	110-115-30-2-2
	Ø3,0
	Ø108,0
	

	86.
	-
	Ø3,0
	Ø110,0
	

	87.
	112-118-30-2-7
	Ø3,0
	Ø110,0
	

	88.
	115-120-30-2-2
	Ø3,0
	Ø113,0
	

	89.
	120-125-30-2-2
	Ø3,0
	Ø118,0
	

	90.
	125-130-30-2-2
	Ø3,0
	Ø122,5
	

	91.
	-
	Ø3,0
	Ø209
	

	92.
	-
	Ø3,0
	Ø190
	

	93.
	-
	Ø3,0
	Ø254
	

	94.
	-
	Ø3,0
	Ø280
	

	95.
	-
	Ø3,0
	Ø290
	

	96.
	-
	Ø3,0
	Ø365
	

	97.
	-
	Ø3,5
	Ø21,0
	

	98.
	020-026-36-2-7
	Ø3,6
	Ø19,5
	

	99.
	023-029-36-2-2
	Ø3,6
	Ø22,5
	

	100.
	024-030-36-2-2
	Ø3,6
	Ø23,5
	

	101.
	025-031-36-2-2
	Ø3,6
	Ø24,5
	

	102.
	026-032-36-2-2
	Ø3,6
	Ø25,5
	

	103.
	028-034-36-2-2
	Ø3,6
	Ø27,5
	

	104.
	030-036-36-2-2
	Ø3,6
	Ø29,5
	

	105.
	032-038-36-2-2
	Ø3,6
	Ø31,0
	

	106.
	034-040-36-2-2
	Ø3,6
	Ø33,0
	

	107.
	035-041-36-2-2
	Ø3,6
	Ø34,0
	

	108.
	038-044-36-2-2
	Ø3,6
	Ø37,0
	

	109.
	039-045-36-2-2
	Ø3,6
	Ø38,0
	

	110.
	040-046-36-2-2
	Ø3,6
	Ø39,0
	

	111.
	042-048-36-2-2
	Ø3,6
	Ø41,0
	

	112.
	044-050-36-2-2
	Ø3,6
	Ø43,0
	

	113.
	048-054-36-2-2
	Ø3,6
	Ø47,0
	

	114.
	049-055-36-2-2
	Ø3,6
	Ø48,0
	

	115.
	-
	Ø3,6
	Ø50,5
	

	116.
	059-065-36-2-2
	Ø3,6
	Ø58,0
	

	117.
	060-066-36-2-2
	Ø3,6
	Ø59,0
	

	118.
	065-071-36-2-2
	Ø3,6
	Ø63,5
	

	119.
	070-076-36-2-2
	Ø3,6
	Ø68,5
	

	120.
	075-081-36-2-2
	Ø3,6
	Ø73,5
	

	121.
	-
	Ø3,6
	Ø76
	

	122.
	084-090-36-2-2
	Ø3,6
	Ø82,5
	

	123.
	089-095-36-2-2
	Ø3,6
	Ø87,5
	

	124.
	094-100-36-2-2
	Ø3,6
	Ø92,0
	

	125.
	099-105-36-2-2
	Ø3,6
	Ø97,0
	

	126.
	100-106-36-2-7
	Ø3,6
	Ø98,0
	

	127.
	104-110-36-2-2
	Ø3,6
	Ø102,0
	

	128.
	114-120-36-2-2
	Ø3,6
	Ø112,0
	

	129.
	120-126-36-2-2
	Ø3,6
	Ø118,0
	

	130.
	125-130-36-2-2
	Ø3,6
	Ø121,5
	

	131.
	130-135-36-2-2
	Ø3,6
	Ø126,5
	

	132.
	135-140-36-2-2
	Ø3,6
	Ø131,5
	

	133.
	-
	Ø3,6
	Ø138
	

	134.
	140-145-36-2-2
	Ø3,6
	Ø136,5
	

	135.
	150-155-36-2-2
	Ø3,6
	Ø146,5
	

	136.
	155-160-36-2-2
	Ø3,6
	Ø151,0
	

	137.
	165-170-36-2-2
	Ø3,6
	Ø161,0
	

	138.
	175-180-36-2-2
	Ø3,6
	Ø171,0
	

	139.
	180-185-36-2-7
	Ø3,6
	Ø176,0
	

	140.
	190-195-36-2-2
	Ø3,6
	Ø186,0
	

	141.
	215-220-36-2-2
	Ø3,6
	Ø210,5
	

	142.
	230-235-36-2-2
	Ø3,6
	Ø225,0
	

	143.
	235-240-36-2-2
	Ø3,6
	Ø230,0
	

	144.
	-
	Ø4,0
	Ø27,5
	

	145.
	-
	Ø4,0
	Ø34,0
	

	146.
	-
	Ø4,5
	Ø28
	

	147.
	028-036-46-2-2
	Ø4,6
	Ø27,5
	

	148.
	030-038-46-2-2
	Ø4,6
	Ø29,5
	

	149.
	032-040-46-2-2
	Ø4,6
	Ø31,0
	

	150.
	034-042-46-2-7
	Ø4,6
	Ø33,0
	

	151.
	035-043-46-2-2
	Ø4,6
	Ø34,0
	

	152.
	037-045-46-2-2
	Ø4,6
	Ø36,0
	

	153.
	038-046-46-2-2
	Ø4,6
	Ø37,0
	

	154.
	042-050-46-2-2
	Ø4,6
	Ø41,0
	

	155.
	044-052-46-2-2
	Ø4,6
	Ø43,0
	

	156.
	045-053-46-2-2
	Ø4,6
	Ø44,0
	

	157.
	047-055-46-2-2
	Ø4,6
	Ø46,0
	

	158.
	048-056-46-2-2
	Ø4,6
	Ø47,0
	

	159.
	050-058-46-2-2
	Ø4,6
	Ø49,0
	

	160.
	052-060-46-2-2
	Ø4,6
	Ø51,0
	

	161.
	057-065-46-2-2
	Ø4,6
	Ø56,0
	

	162.
	062-070-46-2-2
	Ø4,6
	Ø61,0
	

	163.
	063-071-46-2-2
	Ø4,6
	Ø62,0
	

	164.
	067-065-46-2-2
	Ø4,6
	Ø65,5
	

	165.
	070-078-46-2-2
	Ø4,6
	Ø68,5
	

	166.
	077-085-46-2-2
	Ø4,6
	Ø75,5
	

	167.
	082-090-46-2-2
	Ø4,6
	Ø80,5
	

	168.
	085-092-46-2-2
	Ø4,6
	Ø82,5
	

	169.
	088-095-46-2-2
	Ø4,6
	Ø85,5
	

	170.
	112-120-46-2-2
	Ø4,6
	Ø110,0
	

	171.
	118-125-46-2-7
	Ø4,6
	Ø115,0
	

	172.
	130-140-46-2-2
	Ø4,6
	Ø127,5
	

	173.
	210-220-46-2-2
	Ø4,6
	Ø206,5
	

	174.
	-
	Ø5
	Ø320
	

	175.
	-
	Ø5
	Ø200
	

	176.
	-
	Ø5,6 
	Ø60
	

	177.
	-
	Ø5,6 
	Ø70
	

	178.
	050-060-58-2-2
	Ø4,6
	Ø49,0
	

	179.
	056-066-58-2-2
	Ø4,6
	Ø55,0
	

	180.
	060-070-58-2-2
	Ø4,6
	Ø59,0
	

	181.
	063-073-58-2-2
	Ø4,6
	Ø61,0
	

	182.
	065-075-58-2-2
	Ø4,6
	Ø63,5
	

	183.
	075-085-58-2-2
	Ø4,6
	Ø73,5
	

	184.
	090-100-58-2-2
	Ø4,6
	Ø88,5
	

	185.
	095-105-58-2-2
	Ø4,6
	Ø93,0
	

	186.
	100-110-58-2-2
	Ø4,6
	Ø98,0
	

	187.
	115-125-58-2-2
	Ø4,6
	Ø113,0
	

	188.
	120-130-58-2-2
	Ø4,6
	Ø118,0
	

	189.
	130-140-58-2-2
	Ø4,6
	Ø127,5
	

	190.
	135-145-58-2-2
	Ø4,6
	Ø132,5
	

	191.
	140-150-58-2-2
	Ø4,6
	Ø137,5
	

	192.
	-
	Ø4,6
	Ø140
	

	193.
	150-160-58-2-2
	Ø4,6
	Ø147,5
	

	194.
	170-180-58-2-2
	Ø4,6
	Ø167,0
	

	195.
	180-190-58-2-2
	Ø4,6
	Ø177,0
	

	196.
	195-205-58-2-2
	Ø4,6
	Ø191,5
	

	197.
	205-215-58-2-2
	Ø4,6
	Ø201,5
	

	198.
	210-220-58-2-7
	Ø4,6
	Ø206,5
	

	199.
	240-250-58-2-2
	Ø4,6
	Ø236,0
	

	200.
	250-260-58-2-2
	Ø4,6
	Ø245,5
	

	201.
	350-360-58-2-2
	Ø4,6
	Ø344,5
	

	202.
	360-370-58-2-2
	Ø4,6
	Ø354,5
	

	203.
	400-410-58-2-2
	Ø4,6
	Ø393,5
	

	204.
	-
	Ø6,0 
	Ø52
	

	205.
	-
	Ø7,5 
	Ø46
	

	206.
	-
	Ø7,5 
	Ø75
	

	207.
	102-115-75-2-7
	Ø7,5 
	Ø100,0
	

	208.
	180-195-85-2-2
	Ø8,5
	Ø175,0
	

	209.
	185-200-85-2-2
	Ø8,5 
	Ø180,0
	

	210.
	200-215-85-2-2
	Ø8,5 
	Ø196,5
	

	211.
	205-220-85-2-2
	Ø8,5 
	Ø201,5
	

	212.
	235-250-85-2-2
	Ø8,5 
	Ø231,0
	

	213.
	265-280-85-2-2
	Ø8,5
	Ø260,5
	

	214.
	-
	Ø10,0 
	Ø200 
	


